暑假维修施工内容及要求

1、刮瓷

①基层处理：先将装修表面上的灰块，浮渣等杂物用开刀铲除，如表面有油污，应用清洗剂和清水洗净，干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净；表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶（配合比为10：1）的稀释液将腻子调至合适稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸(150号或者180号)打磨平整。

②满刮腻子两遍：第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净；第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用200W太阳灯侧照墙面或天棚面，用细砂纸（360号或者400号）打磨平整光滑。

③清扫清除遮挡物，清扫飞溅物料。

2、防盗门制作要求

①材料要求：防盗门采用304#不锈钢型材，产品质量达到GB13296-2007 标准。

②施工要求：加工时横向方管与边框要求氩弧焊焊接，焊点进行精细抛光；圆管与方管采用冲孔穿管连接（边框为不通孔）。防盗门必须预留把手和暗锁。安装时采用膨胀螺栓固定连接，每边不少于6个锚固点。

3、室外乒乓球台维修：现主要问题是台面坑洼不平，拦网破损。维修时，先将台面清扫干净无尘土污渍，均匀洒水湿润，然后台面满刮掺有颜料的水泥砂浆，抹平，待砂浆达到一定强度后打磨平整光滑。所有台面拦网进行更新。

4、公寓、教学楼及其它未详列部位的维修，要求能够按照正常使用为原则，需要更换的零部件要与原来的匹配；必须按照清单中要求的品牌进行更换。